Силикон для дублирования А+В

Инструкция по использованию

1:1

База (В):Катализатор (А).

Время затвердевания 30'

Силикон для дублирования предназначен для дублирования моделей в зуботехнической лаборатории и позволяет дублировать модели с высокой степенью точности. База и катализатор смешиваются 1:1. Силикон подходит для замешивания вручную или в приборе для смешивания, что улучшает текучесть и не требует вакуума. Идеален для получения негативных отпечатков гипсовых моделей.

Порядок работы.

Прежде чем использовать силикон, проверьте, что модель, которая будет дублироваться, не содержит никаких масляных остатков. В этом случае рекомендуется использование такого растворителя, как ацетон. Дождитесь полного испарения влаги и удостоверьтесь, что модель совершенно сухая. Положите подготовленную модель в кювету. Возьмите необходимое количество катализатора А и основы В, предварительно смешанное в стаканчике для дозировки в пропорции 1:1 (рис.1). Следите за тем, чтобы полученная масса

имела однородную консистенцию. Затем медленно вливайте силикон в кювету, предпочтительно на расстоянии 30 см (Рис.3). Если отмеренного количества недостаточно, чтобы закончить дублирование, подождите, пока силикон полностью затвердеет, а затем добавьте еще силикона. Застывший силикон хорошо схватывается с новым. Через 30 минут силикон застынет (при комнатной температуре) и можно вынимать модель.

Рекомендации.

Рекомендуется использовать силикон при комнатной температуре, т.к. низкие температуры уменьшают текучесть материала, увеличивают время застывания, а высокие температуры уменьшают время застывания. Придерживайтесь точного смешения материала 1:1, чтобы гарантировать стабильную и гладкую поверхность модели. Поверхности, с которыми силикон вступает в контакт, должны быть чистыми и сухими.

Хранение.

Гарантийный срок хранения  - 3 года с даты изготовления.

Технические характеристики.

| Цвет | Розовый |
| --- | --- |
| Смешивание | 1:1 |
| Время затвердевания | 30' |
| Рекомендуемое время смешивания | 30-60' |
| Предел прочности | 2,5 N/mm2 |
| Прочность на разрыв | 5 N/mm2 |
| Твердость через 30' | 18 Shore A |
| Твердость через 60' | 20 Shore A |