SNOW FINE – фосфатная паковочная масса для изготовления коронок и мостов

Фосфатная паковочная масса для высокоточного литья коронок и мостов из благородных и неблагородных сплавов, используется при технике индукционного или скоростного нагрева.

Достоинства:

- Несмотря на высокий коэффициент расширения паковочной массы, литье отличается гладкой поверхностью и легко полируется (в особенности Ni-Cr сплав).

- Оптимальный коэффициент расширения достигается концентрацией рабочего раствора 2.5%.

- Благодаря превосходной текучести в процессе литья паковки не происходит образования пузырьков.

- Легкое отделение опоки от отливки.

Технические данные:

Стандартная пропорция смешивания:

- порошок/жидкость……………………………………..........................100г:20мл.

- рабочий раствор в пропорции вода/жидкость …………….................2:8

Коэффициент расширения…………………………………....................1.2% ~ 2.4%

Время замешивания в вакууме………………………………..................60 сек

Время схватывания (зависит от температуры окружающей среды).....5 ~ 7мин.

Прочность на сжатие (зависит от концентрации рабочего раствора)...8 ~ 12МПа

Условия хранения:

Порошок………………………………………………..20 ~ 25°C

Рабочий раствор……………………………………….10 ~ 15°C

Внимание! Соблюдайте температурный режим, особенно в летний и зимний сезон, во избежание полимеризации жидкости и рабочего раствора.

Плотно закрывайте после использования порошок и жидкость во избежание воздействия воздуха и влаги.

Инструкция по применению.

- Подготовка восковой модели.

Зафиксируйте восковую модель с литниковой системой на подставке литникового кольца.

- Замешивание.

Замешивайте массу порошок/жидкость в соотношении 100г:20мл вручную шпателем

10~20 сек., потом поместите ее на 30~60 сек. в вакуумный смеситель.

Важные замечания.

- Для получения качественного литья смешивание должно осуществляться при высоком вакууме.

- Стандартное соотношение для смешивания рабочего раствора вода/жидкость – 2:8

- Увеличение количества сплава приводит к повышению термической усадки. Для ее компенсации требуется увеличение коэффициента расширения паковки за счет повышения концентрации жидкости в рабочем растворе.

- При использовании сплавов с высокой температурой плавления, увеличьте концентрацию жидкости в рабочем растворе, чтобы уменьшить термическую усадку.

- Паковка.

Нанесите на восковую модель жидкость для снятия поверхностного натяжения (улучшающую смачиваемость) путем распыления спрея  или мягкой кисточкой, установите муфельное кольцо и аккуратно влейте замешанную паковочную массу. Для удаления оставшихся пузырьков используйте вибростол.

| Условия применения | Отверждение | Тепловое расширение | Усадка |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение концентрации рабочего раствора | уменьшается | уменьшается | уменьшается |
| Увеличение времени замешивания | уменьшается | увеличивается | уменьшается |
| Быстрая заливка после замешивания | увеличивается |  | увеличивается |
| Использование муфельного кольца | уменьшается |  | уменьшается |
| Использование резиновой подставки для муфельного кольца | увеличивается |  | увеличивается |

- Превышение стандартного соотношения для смешивания может явиться причиной появления неровностей на поверхности сплава и термического расширения (деформации).

- Придерживайтесь рекомендованной пропорции смешивания.

- Отверждение.

Выдержите паковочную массу в муфельном кольце до отверждения в течение 20 ~ 50 мин.

- Нагрев.

Разогрейте опоку до 600°C со скоростью 7 ~ 10°C/мин  и выдержите около 30 мин.

продолжайте нагрев до 900°C со скоростью 7 ~ 10°C/мин. По достижении максимальной температуры выдерживайте опоку 30 мин. для равномерного нагрева

Увеличением времени выдержки или уменьшением скорости нагрева можно уменьшить коэффициент линейного расширения. (Максимальная температура нагрева - 900°C).

- Литье.

Процедура литья производится согласно рекомендациям на применяемый сплав.

Комплект:

| Порошок SF10(150) | 66 блистерных пакетов х 150г в картонной коробке (всего 9.9кг) |
| --- | --- |
| Жидкость SF2L | 2 пластиковые бутылки х 1л в картонной коробке (всего 2л) |